**H A R R I S E U R O S.L.U.**

*(ХАРРИС ЕВРО С.Л.Ю.)*

A LINCOLN ELECTRIC COMPANY (*ЛИНКОЛЬН ЭЛЕКТРИК КОМПАНИ*)

С/ ARQ. RICARD GIRALT S/N NAVE 6, 17600 FIGUERES SPAIN

11.02.2019

Всем заинтересованным лицам,

Ниже приводится номинальный химический состав припоев Harris, номера изделий Harris 40T Si HFC, 2,0 x 500 MM YELLOW и Harris 30T Si HFC, 2,0 X 500 MM C1HEN .

Эта информация была получена от Рауля Гуриди, руководителя филиала компании Harris Euro SLU - A Lincoln Electric Company.

В таблице 1 приведен химический состав сплавов.

В таблице 2 приведены процентное содержание каждого компонента сплавов.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество (кг)** | **Флюс %** | **Ag %** | **Cu %** | **Zn %** | **Sn %** |
| Harris 40T Si HFC, 2,0 x 500 MM YELLOW | 150 | 35% | 40,3% | 30,3% | 26,9% | 2,3% |
| Harris 30T Si HFC, 2,0 X 500 MM C1HEN | 140 | 35% | 29,7% | 35% | 33,2% | 2,0% |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество (кг)** | **Флюс %** | **Ag %** | **Cu %** | **Zn %** | **Sn %** |
| Harris 40T Si HFC, 2,0 x 500 MM YELLOW | 150 | 35% | 26,2% | 19,7% | 17,4% | 1,5% |
| Harris 30T Si HFC, 2,0 X 500 MM C1HEN | 140 | 35% | 19.3% | 22,8% | 21,6% | 1,5% |

С наилучшими пожеланиями,

Рауль Гуриди Алкосер

Генеральный Менеджер

компании Harris Euro SLU,

A Lincoln Electric Company

Номер телефона +34.972.67.88.26

Адрес электронной почты: rguridi@lincolnelectric.eu